Группа компаний «Русский Характер» 432072, Ульяновская обл., Ульяновск, Инженерный 9-й проезд, 26 тел. (8422) 26-34-25, 26-32-03, 751-750 E-mail: rus-xarakter@mail.ru WWW.РУССКИЙ-ХАРАКТЕР.РФ

# Отражающая теплоизоляция

Отражающая теплоизоляция Алюбабл® - материал, состоящий из воздушно-пузырчатой пленки толщиной 4 или 10 мм, ламинированной с одной или двух сторон полированной алюминиевой фольгой (Алюбабл® АЛ) или металлизированной полипропиленовой пленкой (Алюбабл® ПП).

В воздушно-пузырчатой пленке между слоями полиэтилена образованы замкнутые полости, содержащие сухой воздух, который является одним из лучших теплоизоляторов. Для защиты отражающего покрытия от воздействия внешней среды на алюминиевую фольгу нанесена тонкая лавсановая пленка. Отличительной особенностью этих материалов является высокое сопротивление теплопередаче и, как следствие, высокие теплоизолирующие свойства.

Сопротивление теплопередаче данных материалов, при равной толщине, в десятки и сотни раз превосходит сопротивление теплопередаче традиционных материалов. Приведенная теплопроводность конструкций с Алюбаблом λ=0,007 – 0,011

Алюбабл® предназначен для теплоизоляции стен, перекрытий, кровли, применяются в системах теплый пол (эффективность обогрева возрастает на 15–20%). При использовании отражающей изоляции совместно с традиционными утеплителями, толщина последних может быть значительно снижена (например, Алюбабл® с двусторонним алюминиевым покрытием толщиной 4 мм, заменяет около 100 мм утеплителя из минеральной ваты).

Основные технические характеристики материала Алюбабл®.

| Основные преимущества: При малой толщине обеспечивает высокое значение сопротивления теплопередаче 0,5 - 1,0 см2 / Вт Теплоизолирующие свойства не зависят от влажности Экологическая чистота Паро- и звукоизоляция Долговечность (более 50-ти лет) Уменьшает толщину теплоизолирующих конструкций Снижает затраты на теплоизоляцию здания, т.к. материал имеет невысокую стоимость |  | Область применения: Стены Потолки Полы Кровля Мансарды Трубопроводы Бани Балконы Холодильное оборудование |
| --- | --- | --- |

# Установка отражающей теплоизоляции

Стены
  Теплоизоляционные материалы помещаются между наружной стеной и отделкой (как внутренней, так и внешней). Монтаж материала Алюбабл® должен проводиться с отступом отражающей поверхности в 7- 20 мм от соседних поверхностей. Это необходимо для создания отражающих полостей, которые позволяют эффективно работать отражающим поверхностям. При использовании материалов с односторонним отражающим покрытием, материал крепится непосредственно к стене, не ламинированной поверхностью. Крепление в этом случае можно производить, например, клеями Акрол, мебельным степлером, гвоздями или двухсторонним клейким скотчем. После укладки материала стыки проклеиваются алюминизированным скотчем (возможна укладка внахлест). Затем поверх установленного материала прокладывается ряд реек толщиной 7-20 мм, на которые крепится материал отделки, например: гипсокартон, вагонка и т.п. Сформированные при этом прослойки малоподвижного воздуха являются хорошим дополнительным теплоизолятором и пароотводом.
   Для монтажа теплоизоляции с двусторонним алюминиевым покрытием на поверхность стены крепятся рейки толщиной 7-20 мм, на них - отражающая теплоизоляция при помощи степлера или небольших гвоздей. После укладки материала стыки проклеиваются скотчем (возможна укладка внахлест). Затем, поверх установленного материала прокладывается второй ряд реек, на которые крепится материал отделки. 
   При применении материала с двусторонним отражающим покрытием внутри помещения всегда сохраняется комфортная температура. Летом прохладно, зимой тепло.

Кровля, мансарда
   Материал Алюбабл® обладает хорошими гидро-, тепло- пароизоляционные свойствами и идеально подходит для утепления кровли и мансарды. Материал крепится снизу непосредственно на стропила, отражающим покрытием (если оно одностороннее), внутрь помещения. Общие требования к установке, как при утеплении стен. При утеплении кровли и мансарды материалом с двусторонним алюминиевым покрытием в доме сохраняется исключительно комфортная тепловая обстановка в любое время года.

Бани
   Утеплитель Алюбабл®, ламинированный алюминиевой фольгой, укладывается непосредственно за внутренней обшивкой (односторонние материалы располагаются фольгой внутрь). Эти материалы получены на самом современном оборудовании из экологически чистых материалов, поэтому при нагревании не выделяют никаких запахов и вредных газов.
Материалы с отражающим покрытием также эффективны для изоляции пространства за радиаторами отопления, холодильных контейнеров и изотермических кузовов, воздуховодов и трубопроводов.В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что отражающая теплоизоляция является эффективным, экологически чистым материалом, который мы рекомендуем применять каждый раз, когда возникает проблема сохранения тепла или холода, и уменьшения энергозатрат.

Расчет теплоизоляции

При расчете тепловой защиты зданий используется параметр – Сопротивление теплопередачи - R (м2 0С/Вт).
   Для обычной теплоизоляции: 
   R= d/λ
   где: λ –теплопроводность материала, Вт/м 0С
       d -толщина материала, м

Для отражающей теплоизоляции значение сопротивления теплопередаче является справочной величиной, оно незначительно зависит от толщины материала, т.к. основной вклад в сопротивление теплопередаче вносит отражающая поверхность. 
   Среднее значение R для односторонней отражающей изоляции - 1 м2 0С/Вт,
для двухсторонней – 1,4 м2 0С/Вт

# Применение отражающей теплоизоляции

Во всем мире отражающая изоляция широко применятся для теплоизоляции стен, кровли, перекрытий, трубопроводов, воздуховодов, холодильного оборудования и т.п. Аналогом европейских марок является патентованный материал Алюбабл®. Этот материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами (сопротивление теплопередач при равной толщине в десятки, раз превосходит сопротивление теплопередаче традиционных материалов). Кроме того, данный материал является надежной паро- и звукоизоляцией.

При совместном применении с традиционной теплоизоляцией общая толщина изолирующего слоя может быть значительно уменьшена (на 50-100 мм). Это дает возможность быстро установить в здании необходимый тепловой режим, например, при периодическом включении и выключении отопления. Как пароизолятор Алюбабл защитит обычную изоляцию от намокания. Так как масса основной изоляции будет значительно снижена, также будет снижено количество конденсата, неизбежно возникающего в теле традиционной теплоизоляции.

Особо нужно отметить эффективность применения Алюбабла на кровле и мансардах. Установлено, что основной обмен тепловым излучением здания и внешней среды происходят через кровлю, поэтому, в случае применения отражающей изоляции на кровле, потребуется меньше энергии на отопление или охлаждение здания

В таблице на отдельных примерах показано, какие толщины традиционной теплоизоляции заменяет теплоизоляция с отражающим покрытием (фольга алюминиевая).

| Алюбабл® | Эквивалентные по тепловому сопротивлению толщины материалов d, мм |
| --- | --- |
|  | R, м2 0С/Вт | Кирпич глиняный λ= 0,56 | Мин. Утеплитель λ=0,048 | Пенобетон λ=0,29 | Пенополист-ирол λ=0,041 | Брус деревянный λ=0,09 |
| 1АЛ-Т односторонний, толщина 4 мм | 0, 88 | 509 | 48 | 280 | 37 | 82 |
| 2АЛ-Т двусторонний, толщина 4 мм | 1,42 | 822 | 77 | 410 | 60 | 132 |
| 1АЛ-ТØ30 10 мм | 0,91 | 526 | 49 | 290 | 39 | 85 |
| 2АЛ-ТØ30 10 мм | 1,5 | 868 | 81 | 476 | 64 | 139 |

В случае применения в материале Алюбабл® в качестве отражающего покрытия металлизированной пленки (полипропилен с металлизированным напылением) тепловое сопротивление материала на 20% ниже.

λ – теплопроводность, Вт/м0С
R – Сопротивление теплопередаче, м2 0С/В
d- толщина материала, м
d= R*λ